| bestekteksten ¦ binnenpleisters GIPSPLEISTERS OP GEWAPENDE DRAGERS KNAUF MP 75 + DELTA PT | Referentie : | SB01-F02 |
| --- | --- | --- |
|  | Versie : | 2.0 | NL |
|  | Pagina’s : | 4 |
|  | Release date : | 03.05.2018 |

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.10. Gipspleister MP 75 op een noppenfolie

Deze voorschriften van het lastenboek beschrijven de toepassing van een binnenpleister op een pleisterondergrond bestaande uit een waterdicht alveolair membraan in gewapend synthetisch materiaal. Deze techniek wordt gebruikt bij verticaal metselwerk waar vocht voorkomt of bij materialen die bij het bepleisteren esthetische onregelmatigheden kunnen veroorzaken (hygroscopische zouten in oude stallingen, uitbloeiingen, roet, enz.).

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende voorgeschreven materialen vormen een systeem en dienen van dezelfde fabrikant te komen. Ze zullen worden gebruikt en toegepast overeenkomstig de voorschriften en volgens de technische fiches door deze fabrikant geleverd.

De toleranties van de toepassing en de controlemethodes hiervan zullen overeenkomstig de Technische Voorlichtingsnota 199 (hoofdstuk 4 en 5) en 201 van het WTCB  zijn. Bij afwezigheid van elke andere specifieke aanbeveling zal de « normale » afwerkingsgraad strikt van toepassing zijn.

De gipspleisters zullen beantwoorden aan de norm EN 13279-1: Gips en pleisters op basis van pleister voor het gebouw [deel 1: definitie en voorschriften]. De toepassing van deze pleisters op betonnen ondergronden zullen trouwens overeenkomstig het referentiedocument zijn uitgaande van de BLGV (ABLG).

2.2. Bijzondere aanbevelingen

Pleisters kunnen pas enkel toegepast worden als het gebouw helemaal gesloten is en de door de fabrikant voorziene voorwaarden van temperatuur en hygrometrie worden bereikt. De temperatuur van het lokaal, de materialen en de ondergronden dient boven 5 °C en lager dan 30 °C te liggen. De aannemer zal verplicht zijn het vochtgehalte van de ondergrond te meten en de aanbevelingen van de fabrikant te respecteren.

Na het aanbrengen dienen grote hygrothermische variaties te worden vermeden tijdens het in werking stellen van het verwarmings- of koelingssysteem. Een goede natuurlijke of mechanische ventilatie zal vochtafvoer mogelijk maken en zal een snelle droging van de pleisters bevorderen. Het naleven van de vereisten zal onder de verantwoordelijk van de aannemer vallen gedurende de uitvoering van de werf en onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer wanneer de onderaannemer de werf heeft verlaten. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het de plicht van de aannemer de projectontwerper daarvan te informeren die dan zijn schikkingen kan nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.2. Hoekprofielen

3.2.1. Hoekprofielen in gegalvaniseerd staal KNAUF 27/27 GALVA

De hoekprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn, met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd.

Ze zullen bestemd zijn ter versterking en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10 mm. De twee kanten zullen identiek zijn en geperforeerd voor de optimale hechting van het pleister.

| Breedte van de zijden: | 27 | mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte van de profielen: | 1500 tot 3000 (meerdere lengtes beschikbaar) | mm |

3.3. Stopprofielen

3.3.1. Gegalvaniseerde staalprofielen KNAUF AAP GALVA

De stopprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd.

Ze zullen bestemd zijn voor het verzorgd uitvlakken van bepleisterde ondergronden en voor de realisatie van uitzetvoegen of verbindingen met raam- of deurkaders. De profielen zullen voorzien zijn voor een pleisterdikte van 6 of 10 mm. De brede kant zal geperforeerd zijn voor de optimale hechting van het pleister.

| Breedte van de opstaande zijde: | 6 of 10 | mm |
| --- | --- | --- |
| Breedte (geperforeerde zijde) : | 45 | mm |
| Lengte van de profielen: | 2600 of 3000 | mm |

3.4. Pleister

3.4.1. Éénlagig gipspleister KNAUF MP 75

Het gipspleister is een mineraal pleister zijn op basis van lichte gips, in de vorm van een wit poeder bestaande uit gips (CaSO4, ½ H2O), kalkhydraat, bindingsvertragers, perliet en waterretentiemiddelen.

De pleisters zijn in de fabriek voorgemengd en bestemd om in zuiver water te worden aangemaakt. Geen enkel ander product zal mogen toegevoegd worden. Het pleister is voorzien voor een machinale verwerking in één laag. Indien nodig zal het ook manueel kunnen aangebracht worden.

Het is voorzien voor gemiddelde diktes van 10 mm (min. 5 mm en max. 25 mm). Het zal bestemd zijn voor een vlakke afwerking. Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm en zullen gewaarborgd zijn door de Belgische technische goedkeuring ATG n° 1617.

| Type pleister : | B4 [lichtgewicht bouwpleister] | - |
| --- | --- | --- |
| Volumieke massa (droge pleister) : | ong. 900 | kg/m³ |
| Druksterkte: | ong. 3,2 [≥ 2,0 volgens norm] | N/mm² |
| Buigweerstand: | ong. 1,2 [≥ 1,0 volgens norm] | N/mm² |
| Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) : | ong. 10 | - |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) : | ong. 0,30 | W/m.K |
| Brandreactie: | klasse A1 : niet brandbaar | - |

3.5. Wapening

3.5.1. Wapening voor gipspleisters KNAUF GITEX

De wapening bestaat uit een glasvezelweefsel van witte en blauwe kleur. Ze is speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij pleisters op basis van gips en voor binnentoepassingen, en dient voor de lokale of volledige versterking van deze, evenals voor de versterking van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten, sleuven). De verwerkingstechniek zal overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Ze zal in rollen geleverd worden.

| Maaswijdte : | 5,5 x 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht : | ong. 105 | g/m² |
| Trekweerstand (2 richtingen) : | ong. 1100 | N/50 mm |
| Breedte van de rollen : | 100, 125, 250, 500 of 1000 | mm |
| Lengte van de rollen : | 100 | m |

3.6. Pleisterondergrond

3.6.3. Noppenfolie KNAUF DELTA PT

De pleisterondergrond bestaat uit een transparante witte noppenbaan. Deze folie bestaat uit een waterdicht alveolair membraan in vormvast polyethyleen van 0,5 mm waarop een synthetisch wapeningsnet (HDPE) thermisch gelast zal worden. Ze is bestand tegen zuren, alkalische stoffen, oliën en temperaturen tussen -30 °C en + 80 °C.

De noppen van het membraan laten toe tussen de muur en de pleisterdrager een spouw van ongeveer 8 mm te creëren die een zekere ventilatie toelaat. Het netwerk zal dienen als hechting voor het pleister.

De folie zal bestemd zijn om elk direct contact te vermijden tussen de pleisters en de metselwerken met opstijgende vochtproblemen of die nadelige stoffen bevatten voor de pleisters (hygroscopische zouten, roet, enz.).

| Lengte : | 20 000 | 10 000 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Breedte: | 2000 | 1500 | mm |
| Trekweerstand: | ong. 400 | N/cm² |
| Gewicht : | ong. 530 | g/m² |
| Luchtvolume aan de noppenzijde: | 5,5 | l/m² |

3.6.4. Pluggen voor noppenfolie KNAUF DELTA PT

Het bevestigingssysteem van de noppenfolie zal bestaan uit synthetische pluggen, type N6x40 FN. De vorm van de kop zal een optimale aansluiting met de noppen toelaten. De pluggen zullen geleverd worden in dozen van 50 stuks.

3.6.5. Ventilatieprofielen voor noppenfolie KNAUF DELTA PT [( optie]

De stop- en ventilatieprofielen zullen in PVC zijn. Hun profilering in F-vorm zal voorzien zijn voor de inklemming van de folie. Ze zullen aan de onder- en bovenkant van de te bepleisteren oppervlakken geplaatst worden. De profielvorm zal een verluchting aan de achterkant van de folie toelaten. De profielen zullen geleverd worden in lengtes van 2 m.

4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL

4.1. Voorbereiding van de ondergrond

4.1.6. Plaatsen van ventilatieprofielen [( optie]

De profielen zullen in het algemeen voorzien worden bij vochtig metselwerk. In dit geval en om een afvoer van het vocht te garanderen zal de ruimte aan de achterkant van het noppenfolie ontlucht worden dankzij de luchtpassage aan de onder- en bovenkant van de wand.

De ventilatieprofielen zullen elke 75 cm op de verticale wand bevestigd worden met pluggen voorzien door de fabrikant. Ze zullen horizontaal geplaatst worden ter hoogte van de plafond- en vloerverbindingen. Om een voldoende ventilatie te garanderen zal het nodig zijn een opening te voorzien van minstens 10 mm.

4.1.7. Plaatsen van de noppenfolie KNAUF DELTA PT

De folie zal in verticale banen tegen de ondergrond worden geplaatst. De aannemer zal erop toezien de noppenkant tegen de ondergrond te plaatsen. De folie zal eventueel in de ventilatieprofielen geschoven worden. Daarna zal hij elke 25 cm en in alle richtingen (horizontaal en verticaal) met pluggen in het metselwerk worden vastgehecht. Naargelang de staat van de ondergrond zal deze afstand verminderd kunnen worden om bijkomende stabiliteit aan het geheel te geven. De pleisterdrager zal de gehele wand bedekken. Ter hoogte van de boorden zonder wapening, zullen de banden ongeveer 20 cm overlappen teneinde een goede continuïteit van het wapeningsnet te verzekeren.

Voor zover dit mogelijk is, zullen aan de binnen- en buitenhoeken de platen geplooid worden en niet gesneden. Het membraan zal moeten blijven doorlopen. Elke doorboring van het membraan (leidingen, kanalen,) zal waterdicht moeten worden gemaakt alvorens het pleister aan te brengen. In geval van hoeken buiten de loodrechte stand of buitenhaaks, zal het membraan gesneden worden en vervangen door een membraan type DIBA, vastgehecht met behulp van dezelfde pluggen. Ter hoogte van raam- en deuropeningen zal geen enkele voeg van de pleisterondergrond in de verlenging van de hoeken toegelaten worden. Bijgevolg zullen de openingen en muurdoorbrekingen in de platen worden uitgesneden.

4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen

De metalen profielen zullen aan de ondergrond bevestigd worden met behulp van een pleistermortel over de gehele hoogte van de te bepleisteren wand aangebracht. Ze zullen perfect loodrecht geplaatst worden en haaks vastgemaakt.

De hoekprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden wanneer de verbinding tussen twee wanden, verticaal of horizontaal een uitstekende hoek vormen.

De stopprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden bij de verbindingen tussen de bepleisterde zone en alle materiaal anders dan gips (bv. : raam- en deurwerken, betegelde oppervlakken, enz.). Ze zullen eveneens dienen om uitzetvoegen te creëren.

4.4. Bepleistering

4.4.12. Aanbrengen van het pleister KNAUF MP75 op de noppenfolie KNAUF DELTA PT

Het pleister zal met zuiver water gemengd worden zonder toevoeging van additieven. De onderaannemer zal er op letten het ventilatieprofiel te beschermen teneinde de ventilatieopeningen niet af te dichten. De eerste laag zal bij voorkeur manueel aangebracht worden. Ze zal door het netwerk worden geduwd en uitgestreken zodat het volledig met enkele millimeters bedekt wordt. Het verse pleister zal horizontaal opgekamd worden met behulp van een pleisterkam.

De tweede laag zal kunnen worden aangebracht zodra de eerste laag voldoende verhard is en nadat ze het netwerk gestabiliseerd heeft. Ze zal worden vlak gezet, opgeschuurd en gepolijst volgens de gewenste afwerkingsgraad. Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de onderbreking van het pleister op plaatsen waar het zich verbindt met de ruwbouw of elke ander bouwelement.

Daar de maximale dikte van het pleister op de plaat 25 mm bedraagt (vanaf de bodem van de holte van de plaat tot op het eindniveau van het pleister) zal er geen overbelasting van pleister mogen aangebracht worden om de ondergrond vlak te zetten.

4.5. Plaatsen van synthetische wapeningen

De toepassing van een wapening is aan te raden, en zal in dit geval door de onderneming voorzien en aangebracht worden op alle plaatsen die latere problemen zouden kunnen veroorzaken (slecht muurverband, heterogene ondergronden, verandering van materiaal, kleine scheurtjes, enz.). Naargelang het risico zal het plaatsen gedeeltelijk of volledig zijn over het oppervlak. De wapening zal in het buitenste derde deel van het pleister geplaatst worden teneinde het risico op scheurvorming te beperken. Bij onstabiele ondergronden of bij de aanwezigheid van actieve scheuren in de ondergrond zal een alternatieve oplossing (bv. mechanische wapening) ter goedkeuring aan de architect worden voorgesteld.

4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen

Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de uitvoering van uitzettingsvoegen. De behandeling van deze aansluiting zal overeenkomstig zijn met de technische oplossingen van de fabrikant. Deze details zullen namelijk beantwoorden aan de voorschriften betreffende de luchtdichtheid van het gebouw.

4.6.1. Uitvoering van structurele voegen

De pleisterwerken zullen niet ononderbroken kunnen gedaan worden indien er structurele voegen bestaan in de ruwbouw. Bij aanwezigheid van deze voegen zal de bepleisterde zone onderbroken moeten worden door het plaatsen van een uitzettingsvoeg. De aannemer zal het plaatsen van twee stopprofielen voorzien, rug aan rug geplaatst met een ruimte van ongeveer 4 mm. De ruimte tussen de profielen zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

4.6.2. Uitvoering van verbindingsvoegen

De verbindingen tussen de bepleisterde oppervlakken en de aangrenzende elementen van verschillende aard (vast raam- of deurkader, betegelde zone, enz.) zullen op dergelijke manier uitgevoerd worden dat ze elk risico van differentiële spanning, die scheuren kan voortbrengen, vermijden.

Wat deze verbindingen betreft zal de aannemer het plaatsen van een stopprofiel voorzien op ongeveer 4 mm van het aangrenzende element. De ruimte tussen het profiel en dit element zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

Als variante, en op voorstel aanvaard door de projectontwerper, zal de onderneming deze onderbreking kunnen uitvoeren door middel van een fijne uitsnijding van het pleister met een aangepast mes.

4.7. Afwerking van de pleisters

4.7.1. Behandeling voor het verven

De pleisters zullen droog en proper moeten zijn (maximaal restvochtgehalte 1 %), en zullen voorbereid moeten worden volgens de richtlijnen opgenomen in de Technische Voorlichting 249 “Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken” van het WTCB. Ze zullen vervolgens behandeld worden met een universele grondlaag. Het product zal met een borstel onverdund op het pleister toegepast worden. De verfwerken zullen slechts kunnen starten na volledige droging van de primer.

Tegels of andere zware afwerkingen zijn niet toegelaten op het pleister.

5. BIJZONDERE POSTEN

5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie

De gipspleisters zullen in geen geval mogen voorzien worden in zeer vochtige lokalen of lokalen met zones onderhevig aan spatwater. Ze zullen vervangen worden door een pleister op basis van cement hetgeen ter goedkeuring aan de architect zal voorgelegd worden. In dit geval zal men elk contact tussen de gipspleisters en de cementpleisters vermijden. De hoekelementen, pleistergeleiders en elk ander profiel in gegalvaniseerd staal of aluminium zullen verboden zijn ten einde hun corrosie in vochtige omgeving te vermijden.