| cahier des charges ¦ enduits intérieurs ENDUITS DE PLÂTRE SUR SUPPORTS ARMÉS KNAUF MP 75 + DELTA PT | Référence : | SB01-F02 |
| --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 4 |
|  | Release date : | 03.05.2018 |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.10. Enduit de plâtre MP 75 sur nappe à excroissances

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit intérieur à base de plâtre sur un support d'enduit composé d'une membrane étanche alvéolée en matière synthétique armée. Cette technique sera utilisée dans le cas de maçonneries verticales présentant des défauts d'humidité ou contenant des matières pouvant engendrer des désordres esthétiques au niveau des enduits (sels hygroscopiques des anciennes étables, sels efflorescents, suie, etc.).

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes aux Notes d’Information Technique 199 (chapitres 4 et 5) et 201 du CSTC. En l'absence de toute autre recommandation spécifique, le degré de finition "normal" sera de stricte application.

Les enduits de plâtre répondront à la norme EN 13279-1 : Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment [partie 1 : définitions et prescriptions]. La mise en œuvre de ces enduits sur des supports en béton sera par ailleurs conforme au document de référence émanant de l’ABLG (BLGV).

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque le bâtiment sera complètement fermé et que les conditions de température et d'hygrométrie prévues par le fabricant seront atteintes. La température du local, des matériaux et du support devra être supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant.

Une fois la mise en œuvre terminée, on évitera de créer des chocs hygrothermiques lors de la mise en marche des systèmes de chauffage ou de climatisation. Une bonne ventilation naturelle ou mécanique des locaux permettra d'évacuer l'humidité et de favoriser un séchage rapide des enduits. Le respect de ces exigences sera sous la responsabilité de l'entreprise durant le chantier et sous la responsabilité du maître d'ouvrage une fois que le sous-traitant aura quitté le chantier. Si ces conditions ne peuvent être respectées, l'entrepreneur sera tenu d’en informer l'auteur de projet qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.2. Cornières d'angle

3.2.1. Cornières en acier galvanisé KNAUF 27/27 GALVA

Les cornières d’angle seront en acier galvanisé, d’une épaisseur de 0,5 mm et formées à froid.

Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur des ailes : | 27 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des cornières : | 1500 à 3000 (plusieurs longueurs disponibles) | mm |

3.3. Profilés d'arrêt

3.3.1. Profilés en acier galvanisé KNAUF AAP GALVA

Les profilés d'arrêt seront en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,5mm et formés à froid.

Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 ou de 10 mm. La grande aile sera pourvue de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 6 ou 10 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | 45 | mm |
| Longueur des cornières : | 2600 ou 3000 | mm |

3.4. Enduit

3.4.1. Enduit de plâtre monocouche KNAUF MP 75

L'enduit de plâtre est un enduit minéral à base de plâtre allégé, se présentant sous forme de poudre blanche composée de plâtre (CaSO4, ½ H2O), de chaux hydratée, de retardateurs de prise, de perlite et de rétenteurs d’eau.

Les plâtres sont prémélangés en usine et destinés à être gâchés dans l’eau claire. Aucun produit supplémentaire ne pourra y être ajouté.  L’enduit sera prévu pour une mise en œuvre monocouche mécanique. Au besoin, il pourra aussi s’appliquer manuellement.

Il est prévu pour des épaisseurs moyennes de 10 mm (min. 5 mm et max. 25 mm). Il sera destiné à une finition lissée. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 1617.

| Type d'enduit : | B4 [plâtre de construction allégé] | - |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 900 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 3,2 [≥ 2,0 suivant norme] | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 1,2 [≥ 1,0 suivant norme] | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 10 | - |
| Conductivité thermique (λ) : | env. 0,30 | W/m*K |
| Réaction au feu : | classe A1 : non combustible | - |

3.5. Armature

3.5.1. Armature pour enduits de plâtre KNAUF GITEX

L'armature est composée d'une trame en fibre de verre de couleur bleue et blanche. Elle est spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de plâtre et pour des applications intérieures, et sert au renforcement local ou global de ceux-ci, ainsi qu’au renforcement des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures, saignées). La technique de mise en œuvre sera conforme à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

| Maille : | 5,5 x 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | env. 105 | g/m² |
| Résistance à la traction (2 sens) : | env. 1100 | N/50 mm |
| Largeur des rouleaux : | 100, 125, 250; 500 ou 1000 | mm |
| Longueur des rouleaux : | 100 | m |

3.6. Support d'enduit

3.6.3. Nappe à excroissances KNAUF DELTA PT

Le support d'enduit est constitué d'une nappe à excroissances de couleur blanche transparente. Cette nappe est composée d’une membrane étanche alvéolée en polyéthylène indéformable de 0,5 mm sur laquelle est thermosoudé un treillis d’armature synthétique (HDPE). Elle résiste aux acides, aux substances alcalines, aux huiles et aux températures allant de -30°C à + 80°C.

Les alvéoles de la membrane permettront de créer, entre le mur et le support d’enduit, un vide d’environ 8 mm favorisant une certaine ventilation. Le treillis servira à l’accrochage de l’enduit.

La nappe est destinée à éviter tout contact direct entre les enduits et les maçonneries présentant des problèmes d'humidité ascensionnelle ou contenant des composants néfastes pour les enduits (sels hygroscopiques, suie, etc.).

| Longueur : | 20.000 | 10.000 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur : | 2000 | 1500 | mm |
| Résistance à la traction : | env. 400 | N/cm³ |
| Poids : | env. 530 | g/m² |
| Volume d'air sur la face alvéolée : | 5,5 | l/m² |

3.6.4. Chevilles pour nappe à excroissances KNAUF DELTA PT

Le système de fixation des nappes à excroissances sera composé de chevilles synthétiques de type N6x40 FN. La forme des têtes permettra un assemblage optimal avec les alvéoles. Les chevilles seront livrées en paquets de 50 pièces.

3.6.5. Profilés de ventilation pour nappe à excroissances KNAUF DELTA PT [( option]

Les profilés d’arrêt et de ventilation seront en PVC. Leur profilage en F sera prévu pour l'encastrement de la nappe. Ils seront placés en partie inférieure et supérieure des surfaces à enduire. La forme des profilés permettra le passage d'air à l’arrière de la nappe. Les profilés seront livrés en longueurs de 2m

3.7. Sous-structure pour support d'enduit

Sans objet.

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

4.1.6. Pose des profilés de ventilation [( option]

Les profilés seront généralement prévus en présence de maçonneries humides. Dans ce cas, et afin de garantir l'évacuation de l'humidité, l'espace situé à l'arrière de la nappe à excroissances sera ventilé grâce à des passages d'air situés en tête et en pied de paroi.

Les profilés de ventilation seront fixés tous les 75 cm à la paroi verticale à l’aide des chevilles prévues par le fabricant. Ils seront positionnés horizontalement au niveau des raccords au plafond et au sol. Afin de garantir une ventilation suffisante, il sera nécessaire de prévoir une ouverture de minimum 10 mm.

4.1.7. Pose de la nappe à excroissances KNAUF DELTA PT

La nappe sera posée contre le support en bandes verticales. L'entreprise veillera à positionner les alvéoles face au support. La nappe sera éventuellement insérée dans les profilés de ventilation. Elle sera ensuite fixée dans la maçonnerie au moyen des chevilles à raison d’une fixation tous les 25 cm dans toutes les directions. En fonction de l'état d'homogénéité du support, cette distance pourra être diminuée afin de pallier aux faiblesses de certaines chevilles fixées dans des zones désagrégées. Le support d'enduit recouvrira l’entièreté de la paroi. Au niveau des bords dépourvus d'armature, les bandes devront se chevaucher d'environ 20 cm afin de garantir la continuité du treillis.

Aux angles sortants et rentrants, et dans la mesure du possible, les panneaux seront pliés et non coupés. La membrane devra rester continue. Tout percement de la membrane (tuyauterie, canalisation, blochet) devra être rendu étanche avant la pose de l’enduit.  Dans le cas d'angles hors aplomb ou hors équerre, la membrane sera coupée et remplacée par une membrane de type DIBA fixée à l'aide des mêmes chevilles. Au niveau des baies et des ouvertures, aucun joint du support d’enduit ne sera toléré dans le prolongement des angles. Par conséquent, les ouvertures et baies seront découpées dans les panneaux.

4.3. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

Les profilés métalliques seront fixés contre le support au moyen de plots de plâtre disposés sur toute la hauteur des parois à enduire. Ils seront réglés parfaitement d’aplomb et fixés d’équerre avec les surfaces qui les définissent.

Les cornières d'angle seront prévues et mises en œuvre notamment lorsque la jonction entre deux parois, verticales ou horizontales, forme un angle sortant.

Les profilés d'arrêt seront prévus et mis en œuvre notamment aux jonctions entre la zone enduite et tout autre matériau que le plâtre (ex: châssis, surface carrelée, etc.). Ils serviront également à réaliser des joints de dilatation.

4.4. Enduisage

4.4.12. Pose de l'enduit KNAUF MP 75 sur la nappe KNAUF DELTA PT

L’enduit sera mélangé à l’eau claire sans aucun apport d’additif. Le sous-traitant veillera à protéger le profilé de ventilation afin de ne pas obturer les trous d’aération. Une première couche d'enduit sera de préférence appliquée manuellement. Elle sera poussée à travers le treillis d’armature et étalée de façon à le recouvrir complètement de quelques millimètres. L’enduit frais sera peigné horizontalement à l’aide d’un peigne de plafonneur.

La deuxième couche pourra être appliquée dès que la première couche sera suffisamment durcie et qu'elle aura stabilisé la nappe. Elle sera dressée, talochée et polie suivant le degré de finition souhaité. Une attention particulière sera accordée à la désolidarisation de l’enduit à l’endroit du raccord de celui-ci au gros-oeuvre ou à tout élément de construction.

L’épaisseur maximale d’enduit sur le panneau étant de 25 mm (du fond de la cavité du panneau, jusqu’au niveau fini de l’enduit), une surcharge d’enduit plus importante ne pourra être mise en oeuvre pour redresser le support.

4.5. Pose des armatures synthétiques

Une bande d'armature est recommandée, et le cas échéant, sera mise en œuvre par l'entreprise à tous les endroits susceptibles d'engendrer des problèmes ultérieurs (mauvais appareillage, supports hétérogènes, changement de matériau, fissures légères, etc.). En fonction du type de risque, la pose sera soit locale, soit complète sur l'ensemble de la surface. L'armature sera positionnée dans la partie supérieure de l’épaisseur d’enduit afin de limiter le risque de fissuration.

Dans le cas de supports instables ou en présence de fissures actives du support, une solution alternative (p.e. armature mécanique) sera proposée pour approbation à l’architecte.

4.6. Réalisation des joints de désolidarisation

Une attention particulière sera accordée à la réalisation des joints de désolidarisation. Le traitement de ces jonctions sera conforme aux solutions techniques proposées par le fabricant. Ces détails permettront de répondre, notamment, aux impératifs liés à l'étanchéité à l'air du bâtiment.

4.6.1. Réalisation des joints structurels

Les travaux d'enduisage ne pourront être réalisés en continu si des joints structurels existent au niveau du gros-œuvre. En présence de ces joints, la zone enduite devra être interrompue par l'interposition d'un système de désolidarisation. L'entreprise prévoira la mise en œuvre de deux profilés d'arrêt fixés dos à dos à environ 4 mm d'espacement. L'écart entre les profilés sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

4.6.2. Réalisation des joints de raccord

Les raccords entre les surfaces enduites et les éléments adjacents de nature différente (dormant de châssis, zone carrelée, etc.) seront réalisés de manière à éviter tout risque de tension différentielle pouvant engendrer des fissures.

Au niveau de ces jonctions, l'entreprise prévoira la mise en œuvre d'un profilé d'arrêt fixés et positionné à environ 4mm de l'élément adjacent. L'écart entre le profilé et cet élément sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

En variante, et sur proposition acceptée par l'auteur de projet, l'entreprise pourra prévoir de réaliser cette désolidarisation moyennant une fine découpe de l’enduit à l’aide d’un couteau adéquat.

4.7. Parachèvement des enduits

4.7.1. Traitement avant peinture

Les enduits devront être propres et secs (humidité résiduelle maximale 1 %) et seront préparés selon les directives de la Note d’Information Technique 249 du CTSC « Guide de bonne pratique pour l’exécution des travaux de peinture. Ils seront ensuite traités au moyen d'un apprêt universel. Le produit sera appliqué non dilué à la brosse directement sur l'enduit. Les travaux de peinture ne pourront débuter qu'après séchage complet du primer (environ 5 heures).

Le carrelage ou autres finitions lourdes ne sont pas autorisées sur l’enduit.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Locaux fortement humides et zones de projection d'eau

Les enduits de plâtre ne pourront en aucun cas être prévus dans les locaux fortement humides ou soumis à des projections d'eau. Ils seront remplacés par un enduit à base de ciment qui sera proposé pour approbation à l’architecte. Dans ce cas, on évitera tout contact entre les enduits à base de plâtre et les cimentages. Les cornières, les guides de plafonnage et tout autre profilé en acier galvanisé ou en aluminium seront interdits afin d’éviter leur corrosion en milieu humide.